X-LIME

Fornitura e posa di intonachino di finitura idrofobizzato a base di calce, premiscelato, di colorazione bianca.

Il prodotto dovrà essere applicato con uno spessore maggiore di 1 mm in funzione della rugosità del supporto e del tipo di utilizzo.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Intonaci a base cemento o calce cemento ed elementi in calcestruzzo armato anche se microfessurati e tinteggiati

- Facciate da uniformare a seguito d'interventi di manutenzione e rappezzo degli intonaci

- Fondo di preparazione per la successiva tinteggiatura

- Finitura dei sistemi deumidificanti Calibro

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 998-1

Specifiche, Valori

Aspetto polvere: bianca

Consistenza dell'impasto: tixotropico

Dimensione massima aggregato: 0,7 mm

Tempo di lavorabilità a +20°C: 20'

Temperatura di applicazione: da +5°C a + 30°C

Rapporto dell'impasto: 100 parti di polvere / 28 parti di acqua

Parametri controllati, Metodo di prova, Valori

Massa volumica apparente, UNI EN 1015-10: 1,4÷1,5 kg/l

Massa volumica impasto, UNI EN 1015-6: 1,65÷1,80 kg/l

Contenuto d'aria, UNI EN 1015-7:< 13%

Resistenza a compressione a 28 gg, UNI EN 1015-11: 3,5÷7,5 N/mm² (categoria CSIII)

Adesione al supporto, UNI EN 1015-12: > 0,2 N/mm² (rottura di tipo B)

Assorbimento d'acqua per capillarità, UNI EN 1015-18: 0,5÷1,0 kg*m⁻²*h⁻⁰·⁵

così come X-Lime Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. FM | CP | 01 | 01 | W | 07/26