AKTI-SEAL 201

Fornitura e posa di mastice adesivo idroespansivo per la sigillatura e l'impermeabilizzazione definitiva di corpi passanti e fessurazioni in genere.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:
· Sigillatura di lesioni nelle strutture in calcestruzzo armato conseguenti al suo ritiro
· Sigillatura di tubazioni in cemento, metallo e materiale plastico annegate nel calcestruzzo armato
· Realizzazione di guarnizioni, purché confinate, tra elementi prefabbricati
· Giunti di costruzione a tenuta in strutture di sezione contenuta
· Regolarizzazione di supporti e saldatura delle estremità dei profili WT
· Sigillatura dei corpi passanti e delle forature in genere della membrana AMPHIBIA



Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:


Specifiche e Valori

Peso specifico: > 1,30 g/cc
Espansione volumetrica in acqua: >100%
Resistenza a pressioni idrostatiche: > 1 bar
Durezza Shore A: ca. 20







così come Akti-seal 201 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.
I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.
Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.
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