AKTI-SEAL 201

Fornitura e posa di mastice adesivo idroespansivo per la sigillatura e l'impermeabilizzazione definitiva di corpi passanti e fessurazioni in genere.

Il prodotto dovrà essere impiegato per:

- Sigillatura di lesioni nelle strutture in calcestruzzo armato conseguenti al suo ritiro

- Sigillatura di tubazioni in cemento, metallo e materiale plastico annegate nel calcestruzzo armato

- Realizzazione di guarnizioni, purché confinate, tra elementi prefabbricati

- Giunti di costruzione a tenuta in strutture di sezione contenuta

- Regolarizzazione di supporti e saldatura delle estremità dei profili WT

- Sigillatura dei corpi passanti e delle forature in genere della membrana AMPHIBIA

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Specifiche e Valori

Peso specifico: > 1,30 g/cc

Espansione volumetrica in acqua: >100%

Resistenza a pressioni idrostatiche: > 1 bar

Durezza Shore A: ca. 20

così come Akti-seal 201 Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. GB | CP | 03 | 00 | W | 08/26